物   料   申   请   单

船名：东方祥

| 序号 | 物 料 名 称 | 规格/型号 | 申请量 | 核定量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱盖（1321㎡）喷砂30％SA1级，40％SA2级，涂底漆两度面漆一度 | 面漆风暴灰 |  |  |  |
| 2 | 船体干舷面积749㎡，喷砂25％SA2级，75％SA1级，喷涂底漆2度，通用铝粉耐磨纯环氧漆，面漆2度 | 面漆黑色 |  |  |  |
| 3 | 水线间面积717㎡，喷砂25％SA2级，40％SA1级，喷涂底漆2度，通用铝粉耐磨纯环氧漆，连接漆1度，防污漆1度 |  |  |  |  |
| 4 | 直底面积含舵柱、舵叶803㎡，喷砂25％SA2级，40％SA1级，喷涂底漆1度，连接漆1度，防污漆2度 |  |  |  | 原防污漆可能已基本抛光 |
| 5 | 平底面积含舵柱、舵叶1204㎡，喷砂25％SA2级，40％SA1级，喷涂底漆1度，连接漆1度，防污漆1度 |  |  |  |  |
| 6 | 载重线及船名、六面水尺标志漆 | 白色 |  |  |  |
| 7 | 上建外表面（200㎡）局部人工除锈，修补醇酸底漆两度，丙烯酸面漆统油滚涂一度 | 面漆白色 |  |  |  |
| 注：东方祥轮航线马尾-福州罗源-宁德樟湾-福州江阴-泉州-厦门，为台湾海峡沿岸航线，每月航行累计时间13天左右，每次在福建沿海港口靠泊时间10个小时左右，平均航速9.5节，预计下次坞修间隔周期三年，请根据船壳板面积及航线、航速特点，按比例合理调配油漆数量，以上喷砂面积为预估面积，具体面积现场定。 本次坞修地点：福建沿海船厂 |  |  |  |  |  |

时间：2023.5.4